实验记录与数据处理

项目：离子液体萃取/催化氧化脱除燃油中有机硫

成员：吴欣  孙茜 吴玲

指导老师：周钰明

不同的催化体系对DBT的脱除效果

| Entry | Type of ILs | IL | IL+H2O2 | IL+Na2WO4. 2H2O+ H2O2 | IL+Na2WO4. 2H2O+H2O2+PTC | Na2WO4.2H2O+H2O2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [(CH2)3SO3HMIm]BF4 | 16.4 | 33.8 | 67.6 | 99.19 | 4.5 |
| 2 | [(CH2)3SO3HMIm][HSO4] | 14.6 | 28.9 | 42 | 100 |  |
| 3 | [(CH2)3SO3HMIm][H2PO4] | 15.7 | 29.4 | 52.7 | 94.5 |  |
| 4 | [(CH2)3SO3H TEA]BF4 | 15.6 | 48.1 | 80 | 97.8 |  |
| 5 | [(CH2)3SO3HTEA][HSO4] | 16.3 | 40.5 | 86.8 | 92.7 |  |
| 6 | [(CH2)3SO3HTEA][H2PO4] | 16.6 | 39.6 | 80.6 | 90.3 |  |
| 7 | [(CH2)3SO3HPy]BF4 | 11 | 34.2 | 88.6 | 93.2 |  |
| 8 | [(CH2)3SO3HPy][HSO4] | 10.3 | 38.4 | 82.4 | 98.7 |  |
| 9 | [(CH2)3SO3HPy][H2PO4] | 11.1 | 38.7 | 73.5 | 90.6 |  |
| 10 | No IL |  |  |  |  |  |

H2O2的用量对脱硫效果的影响

反应温度对脱硫效果的影响

| 温度(℃) | Sulfur removal (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 50 | 60 | 70 |
| 无相转移催化剂(no PTC) | 45.2 | 60.7 | 74.8 | 64.2 |
| 四丁基溴化铵(TBAB) | 54.6 | 73.9 | 72.4 | 68 |
| 十二烷基三甲基溴化铵(DDTMAB) | 72.1 | 89.6 | 99.19 | 84 |
| 十四烷基三甲基溴化铵(TDTMAB) | 56.7 | 86 | 89.2 | 98.7 |
| 十六烷基三甲基溴化铵(CTMAB) | 53 | 48.2 | 98.5 | 71.5 |

催化剂的用量对脱硫效果的影响

离子液体的用量对脱硫效果的影响

离子液体的循环次数

相转移催化剂的影响

| Entry | PTC | aPTC+ H2O2 | bPTC+ H2O2 | PTC+H2O2+IL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TBAB | 11.1 | 15.7 | 72.4 |
| 2 | DDTMAB | 30.2 | 36.7 | 99.9 |
| 3 | TDTMAB | 22.6 | 30.6 | 98.7 |
| 4 | CTMAB | 23.8 | 48.2 | 98.5 |
| 5 | — |  |  | 31.2 |

不同相转移催化剂在不同时间和温度的影响

(1)四丁基溴化铵

(2)十二烷基三甲基溴化铵

(3)十四烷基三甲基溴化铵

(4)十六烷基三甲基溴化铵